# MASTERPOX AC-22

REVESTIMIENTO EPOXI

AUTONIVELANTE

V.O.C. FREE

Revestimiento epoxi autonivelante de dos componentes, de excelente brillo, resistencia química y nivelación. Especialmente desarrollado para revestir pisos exigentes. Permite obtener superficies extensas sin juntas, lo cual es ideal para mantener ambientes asépticos (Por ser libre de poros no permite la formación de colonias de algas, hongos o bacterias), siendo además de muy fácil limpieza, resiste sin perdidas de brillo todos los limpiadores utilizados habitualmente en la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia.

V.O.C. FREE: hace referencia a que no contiene componentes orgánicos volátiles, por lo que no contamina los ambientes de trabajo.

USOS En la industria en farmacéutica, hospitalaria, industrial en general, decorativa, etc.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO |  | Epoxi - poliamina |
| --- | --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES |  | Cargas minerales inertes, pigmentos |
| SOLVENTE |  | no contiene |
| SÓLIDOS EN PESO |  | 100 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN |  | 100 % |
| PESO ESPECIFICO |  | 1.08 grs./cm3 |
| COLOR |  | Según carta |
| TERMINACION |  | Brillante |
| RELACION DE MEZCLA |  | Usar modulo completo |
| TIEMPO DE INDUCCION |  | no corresponde |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA |  | 40 min. Para 4 kg |
| FONDO RECOMENDADO |  | Masterpox AN-1, Mismo color que el Acabado. |
| CONSUMO |  | 1,08 Kg/m2 por milímetro de espesor |
| ESPESOR DE PELICULA SECA |  | 0,5 a 1 mm |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA |  | 0,5 a 1 mm |
| CANTIDAD DE MANOS |  | 1 |
| COMPONENTES |  | 2 |
| SECADO | TACTO | 10 hs |
|  | DURO | 24-36 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO |  | no corresponde |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) |  | 24 meses |
| Presentación |  | 1, 3, 5, 10 y 20 kg |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

##### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. Sobre pisos de Hormigón es indispensable sellar previo a la aplicación del autonivelante, lo cual se logra dependiendo de la porosidad del sustrato con 1; 2 o 3 manos de MASTERPOX AN-1.

Debajo del piso de hormigón debe existir barrera de vapor (nylon de 150 a 250 micrones de espesor).

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío. Y humedad relativa ambiente menor al 55 %.

###### MEZCLADO

Agitar convenientemente los envases por separado antes de realizar la mezcla entre los componentes.

Mezclar cuidadosamente los componentes A y B,  hasta uniformidad de color,.

#### DILUCION  no corresponde

Para limpieza de las herramientas usar

DILUYENTE POXDRIVE MULTIPROPOSITO (velocidad de evaporación intermedia)

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: Septiembre - 2014