# MASTERPOX AN-1

## ESMALTE EPOXI

## MULTIPROPOSITO

Sistema epoxi amínico de dos componentes. Autoimprimante de  altos sólidos. Posee excelente adherencia sobre acero y gran resistencia química.

Especialmente desarrollado para ser utilizado como revestimiento interior de tanques contenedores de hidrocarburos y solventes, tales como nafta, gas oil,        fuel oil, JP1, etc.

USOS

En la industria petrolera, petroquímica, química, metalúrgica, de energía,  aeroespacial, naval, siderúrgica, etc.

Como revestimiento interno de tanques, cañerías y bombas en contacto con combustibles líquidos.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO |  | Epoxi poliamina aductada |
| --- | --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES |  | Fosfato de zinc, cargas minerales, pigmentos |
| SOLVENTE |  | Alifáticos, aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO |  | 70 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN |  | 53 % |
| PESO ESPECIFICO |  | 1.22 grs./cm3 |
| V.O.C. |  | 460 G/L |
| COLOR |  | Según carta |
| TERMINACION |  | satinado |
| RELACION DE MEZCLA |  | 1 Parte de “A” y 1 parte de “B” en volumen |
| TIEMPO DE INDUCCION |  | no aplica |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA |  | Producto: 6 hs. |
| CONSUMO |  | 9,0 m²/l para 100 µm de película seca |
| ESPESOR DE PELICULA SECA |  | 80-100 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA |  | 150-190 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS |  | 1 o 2 |
| COMPONENTES |  | 2 |
| SECADO | TACTO | 4 hs |
|  | DURO | 16 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO |  | 4 días |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) |  | 24 meses |
| Presentación |  | 8, 20 y 40 lt. |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

##### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. Los cantos vivos, cordones de soldadura, exfoliaciones, grietas, etc. deben redondearse o eliminarse utilizando amoladoras y discos abrasivos. El óxido debe eliminarse por arenado o  granallado. Para obtener un óptimo rendimiento, es indispensable limpiar con chorro abrasivo a grado Sa 2½ (metal casi blanco) como mínimo.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

###### MEZCLADO

Agitar convenientemente los envases por separado antes de realizar la mezcla entre los componentes.

Mezclar cuidadosamente los componentes A y B,  hasta uniformidad de color, aguardar el tiempo de inducción especificado y diluir según método de aplicación.

#### DILUCION

Utilizar DILUYENTE POXDRIVE E-2.

Máxima dilución recomendada: 10%, sobre el total de pintura preparada.

### RESISTENCIA QUÍMICA

|  | ### Resistencia |
| --- | --- |
| ### ETANOL | ### + |
| ### METANOL PURO | ### + |
| ### METANOL CRUDO ( 95%) | ### - |
| ### METANOL/HEPTANO/TOLUENO (16:42:42) | ### + |
| ### METANOL/HEPTANO/TOLUENO (33:33:33) | ### + |
| ### ACEITE CONVENCIONAL DE AUTOS (SIN PLOMO) | ### + |
| ### DIESEL | ### + |
| ### ACEITE CRUDO | ### + |
| ### NAFTA/MTBE ( 95:5) | ### + |
| ### NAFTA/MTBE ( 90:10) | ### + |

Ensayos realizados durante 12 meses a 20°C

Referencias:   - = no resistente / + = resistente

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009