# MASTERPOX M-2

## MASILLA EPOXI PARA SUSTRATOS NO FERROSOS

Masilla epoxi de dos componentes, Desarrollada con el fin de reparar deterioros de poca profundidad en pisos de hormigón o carpetas de mortero cementíceo, y/o sustratos metálicos no ferrosos.

USOS   En la industria petroquímica, química, alimenticia, automotriz, metalúrgica, de energía y en todo lugar donde se requiera un reacondicionamiento de pisos con altos valores de resistencia química y mecánica.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO |  | Epoxi – poliamida acelerada |
| --- | --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES |  | Cargas de granulometría controladas |
| SOLVENTE |  | no contiene |
| SÓLIDOS EN PESO |  | 100 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN |  | 100 % |
| PESO ESPECIFICO |  | 1.50 grs./cm3 |
| COLOR |  | Arena |
| TERMINACION |  | mate |
| RELACION DE MEZCLA |  | 1 parte de en volumen de A y 1 parte de B |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA |  | 60 min. Para 100 g # |
| CONSUMO |  | 1,52 Kg./m2/ Mm de Espesor. |
| ESPESOR DE PELICULA SECA |  | No aplicable |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA |  | no aplicable |
| CANTIDAD DE MANOS |  | 1 |
| COMPONENTES |  | 2 |
| SECADO | TACTO | 2 hs. |
|  | DURO | 12 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO |  | No corresponde. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) |  | 24 meses |
| Presentación |  | 3, 12 Y 30 KG. |

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

El hormigón, concreto o mampostería reforzada debe estar perfectamente seca, limpia, libre de polvo, grasas y todo material ajeno e esta.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

- Mezclar cuidadosamente los componentes “A” y “B” hasta uniformidad.

- Aplicar con llana o espátula.

- Dilución: no corresponde. Para la limpieza de las herramientas usadas:  DILUYENTE E-1

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009