# MASTERPOX AC-21

REVESTIMIENTO EPOXI DE ALTA               RESISTENCIA LOW V.O.C.

Sistema epoxi de dos componentes, de muy buena adherencia, resistencia química y mecánica tanto a la abrasión como al impacto. Especialmente desarrollado como un revestimiento decorativo multipropósito. Aplicable en altos espesores.

Por su flexibilidad resiste cambios bruscos de temperatura.

Resiste sin alteraciones el lavado diario con agua a presión.

Requiere un muy bajo mantenimiento

Resiste sin alteraciones a casi la totalidad de los ácidos, álcalis, aceites y solventes de uso común.

Es aplicable sobre morteros cementicios, acero, metales no ferrosos como el aluminio, madera, mampostería.

Por ser un producto libre de porosidad retarda y dificulta el crecimiento de microorganismos como algas, hongos, bacterias.

USOS En la industria en general, como primera o segunda capa de protección de todo tipo de superficie como ser pisos, paredes mesadas, sanitarios, cielorrasos, en laboratorios, vestuarios, en estructuras metálicas, cañerías, instalaciones y construcciones industriales.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar VEHICULO |  | Epoxi poliamina acelerada |
| --- | --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES |  | Fosfato de zinc, cargas minerales, pigmentos |
| SOLVENTE |  | Alifáticos, aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO |  | 98 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN |  | 95 % |
| PESO ESPECIFICO |  | 1.50 grs./cm3 |
| COLOR |  | Según carta |
| TERMINACION |  | brillante |
| RELACION DE MEZCLA |  | 4 Parte de “A” y 1 parte de “B” en volumen |
| TIEMPO DE INDUCCION |  | 10 minutos |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA |  | Producto original: 1 hs. Para un Vol. De 4 lt |
| CONSUMO |  | 10,0 m²/l para 100 µm de película seca |
| ESPESOR DE PELICULA SECA |  | 100-200 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA |  | 100-200 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS |  | 1 o 2 |
| COMPONENTES |  | 2 |
| SECADO | TACTO | 3 hs |
|  | DURO | 6 hs |
|  | FINAL | 5 días. |
| REPINTADO |  | 4 días |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) |  | 24 meses |
| Presentación |  | 1,25, 5 y 20 lt. |

##### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. Los cantos vivos, cordones de soldadura, exfoliaciones, grietas, etc. deben redondearse o eliminarse utilizando amoladoras y discos abrasivos. El óxido debe eliminarse por arenado o  granallado. Para obtener un óptimo rendimiento, es indispensable limpiar con chorro abrasivo a grado Sa 2½ (metal casi blanco) como mínimo.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

###### MEZCLADO

Agitar convenientemente los envases por separado antes de realizar la mezcla entre los componentes.

Mezclar cuidadosamente los componentes A y B,  hasta uniformidad de color, aguardar el tiempo de inducción especificado y diluir según método de aplicación.

#### DILUCION

Utilizar DILUYENTE POXDRIVE E-2.

Máxima dilución recomendada: 20%, sobre el total de pintura preparada.

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009